1. 产品特性

1）良好的挤压加工性能

2）符合US FDA、ROHS、LFGB标准

2. 主要应用

电缆、胶管

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 项目 | Standard (GB/T) | 2051J | 2061J |  | 2071J | 2075J |  | 2081J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |
| 线收缩率(%) | 130mm×130mm | 3.5 | 3.5 | 3.4 |  | 3.3 | 3.3 |  |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 51 | 62 |  | 71 | 75 |  | 81 |
| 拉伸强度 (MPa) | 528-1998 | 10.4 | 10.1 |  | 10.0 | 9.7 |  | 9.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 570 | 462 |  | 369 | 310 |  | 205 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 4.0 | 5.6 |  | 5.2 | 3.6 |  | 2.8 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 32 | 32 |  | 31 | 28 |  | 22 |

| 项目 | Standard (GB/T) | 651 | 661 | 671 | 663 | 673 | 873 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |  | 白色 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 55 | 60 | 70 | 60 | 69 | 73 |
| 拉伸强度 (MPa) | 528-1998 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 350 | 300 | 200 | 270 | 220 | 200 |
| 扯断永久变形(%) | 528-1998 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |